重庆市食品用塑料工具产品质量监督抽查实施细则（2023年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次食品用塑料工具产品抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品类别 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密胺塑料餐具 | 26个 | 20个 | 6个 |
| 2 | 一次性餐饮具 | 100个 | 80个 | 20个 |
| 3 | 塑料菜板 | 8块 | 5块 | 3块 |
| 4 | 饮用吸管 | 100支 | 80支 | 20支 |
| 5 | 可重复使用塑料餐饮具 | 26个 | 20个 | 6个 |
| 6 | 食品接触用特定工具及塑料件 | 26个 | 20个 | 6个 |

2 检验依据

检验项目和检验方法见表2～表7。

表2 密胺塑料餐具（QB/T 1999-1994）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐湿热性 | QB/T 1999-1994 |
| 2 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量1） | GB 31604.8-2021 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验2） | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 三聚氰胺迁移量3） | GB 31604.15-2016 |
| 备注：1）、3）流通领域抽样无法确认预期使用条件时，总迁移量和特定迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇，70℃，2h，重复三次的试验条件； 2）仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |

表3 密胺塑料餐具（GB/T 41001-2021）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐湿热性 | GB/T 41001-2021 |
| 2 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量1） | GB 31604.8-2021 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验2） | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 三聚氰胺迁移量3） | GB 31604.15-2016 |
| 备注：1）、3）流通领域抽样无法确认预期使用条件时，总迁移量和特定迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇，70℃，2h，重复三次的试验条件； 2）仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |

表4 塑料一次性餐饮具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负重性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 2 | 耐温性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 4 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 5 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 6 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 |
| 7 | 总迁移量1） | GB 31604.8-2021 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 脱色试验2） | GB 31604.7-2016 |
| 11 | 以锑计（限PET材质）3） | GB 31604.41-2016 |
| 12 | 乙苯残留量（限PS材质，编号：23号） | GB 31604.16-2016 |
| 13 | 苯乙烯残留量（限PS材质，编号：23号） | GB 31604.16-2016 |
| 14 | 丁二烯残留量（限PS材质，编号：23号） | GB 31604.12-2016 |
| 15 | 游离酚(蒸馏水)（限PC材质） | GB 31604.46-2016 |
| 16 | 双酚A（限PC材质） | GB 31604.10-2016 |
| 备注：1）、3）流通领域抽样无法确认预期使用条件时，塑料杯产品总迁移量和特定迁移量采用10%乙醇，70℃，2h的试验条件 ，塑料碗产品总迁移量和特定迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇，70℃，2h的试验条件 ；2）仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |

表5 塑料菜板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邵氏硬度（D型） | GB/T 2411-2008 |
| 2 | 耐冲击性 | QB/T 1870-2015 |
| 3 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 |
| 4 | 总迁移量1） | GB 31604.8-2021 |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 脱色试验2） | GB 31604.7-2016 |
| 备注：1）流通领域抽样无法确认预期使用条件时，总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇，70℃，2h的试验条件，重复三次的试验条件；2）仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |

表6 聚丙烯饮用吸管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量1） | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验2） | GB 31604.7-2016 |
| 备注：1）流通领域抽样无法确认预期使用条件时，总迁移量采用4%乙酸、10%乙醇，70℃，2h的试验条件；2）仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |

表7 可重复使用塑料餐饮具、食品接触用特定工具及塑料件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验1） | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 以锑计（限PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 乙苯残留量（限PS材质，编号：23号） | GB 31604.16-2016 |
| 8 | 苯乙烯残留量（限PS材质，编号：23号） | GB 31604.16-2016 |
| 9 | 丁二烯残留量（限PS材质，编号：23号） | GB 31604.12-2016 |
| 10 | 游离酚(蒸馏水)（限PC材质） | GB 31604.46-2016 |
| 11 | 双酚A（限PC材质） | GB 31604.10-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.6-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品

GB/T 18006.1-2009塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 41001-2021密胺塑料餐饮具

GB/T 24693-2009聚丙烯饮用吸管

QB/T 1870-2015塑料菜板

QB/T 1999-1994密胺塑料餐具

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

微生物项目（大肠菌群、沙门氏菌、霉菌）不合格不进行复检。