重庆市鞋材（鞋类外底、鞋用胶粘剂）产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取鞋类外底产品6双，其中3双作为检验样品，3双作为备用样品；鞋用胶粘剂产品2桶（至少1kg/桶），其中1桶作为检验样品，1桶作为备用样品。

2 检验依据

表1 鞋类外底产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 耐折性能 | QB/T 2956-2017 GB/T 3903.1-2017 |
| - 2 | 耐磨性能 | QB/T 2956-2017 GB/T 3903.2-2017 |
| - 3 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2956-2017 GB/T 532-2008 |
| - 4 | 外底耐黄变性能 | QB/T 2956-2017 HG/T 3689-2014 |
| - 5 | 撕裂强度 | QB/T 2956-2017 GB/T 3903.12-2021 |
| 备注：当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |

表2 鞋用胶粘剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 19340-2014 GB 18583-2008 附录B |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 19340-2014 GB 18583-2008 附录C |
| 3 | 游离甲苯二异氰酸酯① | GB 19340-2014 GB 18583-2008附录D |
| 4 | 正己烷 | GB 19340-2014 GB 19340-2014附录B |
| 5 | 1,2-二氯乙烷 | GB 19340-2014 GB 19340-2014附录B |
| 6 | 总卤代烃（含1,2-二氯乙烷、 二氯甲烷、1,1,2-三氯乙烷、 三氯乙烯） | GB 19340-2014 GB 19340-2014附录B |
| 7 | 总挥发性有机物② | GB 19340-2014 GB 18583-2008 附录F GB 19340-2014 附录D |
| 8 | 挥发性有机化合物含量 | GB 33372-2020 |
| 备注：①聚氨酯类胶粘剂测试该项目；②总挥发性有机物中水分含量的测定采用卡尔·费休法检测。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 2956-2017 鞋类外底

GB 19340-2014 鞋和箱包用胶粘剂

GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。