重庆市气凝胶保温材料产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对燃烧性能明示为B1级、A（A2）级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品。

对燃烧性能明示为A（A1）级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于4m2，其中至少2m2作为检验样品，2m2作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 10294-2008 |
| 2 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 |
| 3 | 吸水性（体积吸水率）* | GB/T 5480-2017 |
| 4 | 压缩强度* | GB/T 13480-2014 |
| 注：带*项目为适用时的检验项目，仅限有防水防潮要求时做吸水性（体积吸水率）；仅板类产品、有承重要求时的毡类产品做压缩强度。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 34336-2017 纳米孔气凝胶复合绝热制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。